УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «СТМ» ______________ И. А. Кошелев « 20 » июля 2022г.. Пояснительная записка К экспериментальной работе по электротермическому разрушению гранита.

Заместитель Генерального директора по научной работе, к.т.н. ______________ Н. В. Мартынов Санкт-Петербург, июль 2022

Введение.

Основоположник электрогидравлического эффекта Юткин Л.А. много лет назад предложил способ и разработал оборудование для электротермического разрушения бутового и штучного камня при производстве камнедобывающих работ, а также и для безосколочного раскалывания валунов на полях.

Для осуществления электротермического разрушения в раскалываемом материале бурится неглубокий (глубиной до 500 мм и диаметром до 40 мм) шпур. Затем шпур заполняется водой и в него помещается электрогидравлический взрыватель, представляющий собой рабочий искровой промежуток, шунтированный тонкой проволочкой. При подаче на рабочий искровой промежуток электрического импульса в шпуре возникает термическое испарение проволочки и возникает электрогидравлический удар, безосколочно разрушающий обрабатываемый материал.

Целью предварительных экспериментальных исследований является проверка возможности использования электротермического разрушения при добыче гранита.

В качестве исходного материала использованы гранитные валуны, характеристики которых показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные гранитные валуны.

| № п/п | Внешний вид | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 420х380х220 | 61,45 |
| 2 |  | 400х440х280 | 109,5 |
| 3 |  | 480х360х250 | 116,8 |
| 4 |  | 400х350х220 | 61,7 |
| 5 |  | 450х400х210 | 125,3 |
| 6 |  | 450х430х350 | 132 |

Шурфы засверливались сверлом диаметром 25 мм на глубину до 200 мм.

Процесс сверления показан на рисунке 1. На рисунке 2 показана глубина шурфа. Подготовленные валуны с шурфами показаны на рисунке 3

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3.

Электротермическое разрушение валунов осуществлялось на лабораторной установке общего назначения. При правильно подобранной энергии трещины в валунах образуются с одного разряда (рисунок 4 и рисунок 5).

Рисунок 4 Трещины в валуне

Рисунок 5 Трещины в валуне

Раскалывание валуна происходит без разлета осколков. Трещины создаются на всю глубину массива и камень затем легко распадается на 3-5 кусков (рисунок 6 и рисунок 7).

Подбором расположения шпуров, подбором формы испаряемой в шпуре проволочки и другими способами можно организовать раскол материала в любом заданном направлении. На рисунке 5 показана трещина, образовавшаяся вдоль длинной стороны валуна, хотя, казалось бы, камень должен был расколоться поперек длинной стороны.

Рисунок 6 Раскрытый валун

На рисунке 7 показаны все расколотые валуны.

Рис.7 Разрушенные валуны

Результаты разрушения гранитных валунов представлены в таблице 2.

Таблица2 – результаты разрушения гранитных валунов.

| № п/п | Внешний вид исходного валуна | Разрушенный валун | Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 61,45 | Поперечный раскол |
| 2 |  |  | 109,5 | Продольный раскол |
| 3 |  |  | 116,8 | Продольно-поперечный раскол |
| 4 |  |  | 61,7 | Хаотичный раскол |
| 5 |  |  | 125,3 | Раскол вдоль длинной стороны |
| 6 |  |  | 132 | Хаотичный раскол |

Энергия, необходимая для разрушения валуна объемом 1 м3, должна быть около 45 кДж. В то же время известно, что для разрушения такого же валуна с помощью ВВ требуется заряд тротила массой 0,2 кг, что соответствует 800 кДж, причем только 2,5 % энергии ВВ расходуется на процесс раскалывания негабаритов. Остальная часть передается породе и идет на разлет осколков, пластическую деформацию и т. д.

В отличие от взрыва с помощью ВВ при электрогидравлическом взрывании практически не происходит пластической деформации, валун раскалывается на 2—4 части без разлета осколков.

Известно, что 1кВт*ч равен 3600 кДж.

Тогда для разрушения 1 м3 гранитного монолита требуется

45 /3600=0,0125 кВт*ч.

Время накопления энергии (время зарядки накопительного конденсатора) составляет от 1 до 4-х секунд.

Напряжение заряда не превышает 25 кВ, что существенно снижает габариты электрогидравлической установки и позволяет выполнить ее в мобильном варианте.

Основное время затрачивается на сверление шпуров.

Выводы.

1.Эксперименты подтвердили целесообразность использования электротермического разрушения для добычи кварцито-песчаника.

2.Разрушение монолита происходит безопасно, без разлета осколков.

3.Есть возможность производить раскол монолита в нужном направлении.

4.Разрушение происходит с минимальными затратами энергии, а время процесса определяется затратами времени на бурение шпуров.

5.Весогабаритные параметры электрогидравлической установки для электротермического разрушения валунов позволяют изготовить ее в мобильном варианте для работы в карьерных условиях.